**Справка по реализуемым катализаторам**

1. Achieve-4970P (в смеси с Nadius 222P аналогичного состава)

Масса - 100 тонн

Форма – порошок

Цвет – бежевый

|  |  |
| --- | --- |
| Компоненты | Массовая доля ,% |
| Цеолит (кристаллический алюмосиликат) | 25-50% масс. |
| Каолин кальцинированный | 25-50% масс. |
| Оксид алюминия | 2,5-10% масс. |
| Кварц (SiO2) | ≤1% масс. |
| Оксиды редкоземельных металлов | 3,1 % масс. (для Achieve); 1,5 % масс. (для Nadius) |
| Оксид натрия (Na2O) | 0, 26 % масс. (для Achieve);  0,32 % масс. (для Nadius) |